浙江省科学技术奖公示信息表（单位提名）

提名奖项：科学技术进步奖

| 成果名称 | 耐撕裂抗菌加成型医用液体硅橡胶关键技术开发及应用 |
| --- | --- |
| 提名等级 | 二等奖 |
| 提名书 相关内容 | 一、主要知识产权 1. ZL 2023 1 0190121.6，一种八甲基环四硅氧烷的纯化方法，张伟成，汪海风，杨磊，祝林刚，汪翠，王鑫 2. ZL202411675624.3，纳米氧化锌复合银离子抗菌剂的制备方法，郭兴忠，单加琪，邹畅 3. ZL202311356962.6，一种具有高蓬松和柔滑触感的棉布用柔软剂的制备方法，张伟成，汪海风，邹磊磊,范金钊，张伟成，祝林刚 4. ZL202311770530.X，一种钛催化剂的制备方法及其在有机硅密封胶中的应用，汪海风，张洪涛，翁佳丽，杜高来，王鑫 5. CN2024116162809，一种多甲氧基封端结构化助剂及制备方法、高透明硅橡胶，汪海风,林亿超,邹磊磊,张伟成,倪蓓波,朱虹霖,王鑫,杜卓平 二、标准规范 6. 国家标准《二甲基硅氧烷单位产品能源消耗限额（GB 30530- 2024）》，张立军，吴严明，罗立国，王鑫等 7. 企业标准《聚硅氧烷产品中甲基环硅氧烷(D3-D10)含量的测试（Q/ZTFG 048-2024）》，倪蓓波、杜卓平、汪海风 8. 企业标准《聚硅氧烷相对羟基含量的测（Q/ZTFG 047- 2024）》，张伟成、田云玲、汪海风 9. 企业标准《低羟值低环体含量乙烯基硅油（Q/ZTFG 049- 2024）》，张伟成、倪蓓波、汪海风、田云玲 10. 企业标准《高纯度八甲基环四硅氧烷（Q/ZTFG 044- 2024）》，张伟成、汪海风、杜卓平 三、发表性论文 11. 杨磊、汪翠、张伟成、汪海风、邹磊磊、白玲、杜滨阳，耐撕裂高回弹加成型医用硅橡胶的研制，有机硅材料，2023, 37 (5), 14 12. 王鑫、汪翠、张伟成、杨磊、胡月、邹磊磊、祝林刚、翁佳丽、吴建龙、张洪涛、汪海风，MQ硅树脂设计合成及增强液体硅橡胶性能研究，有机硅材料，2022, 36 (3), 29 13. 张洪涛、翁佳丽、汪海风、张伟成、祝林刚、汪翠、王鑫、邹磊磊，烷氧基封端107硅橡胶的研制及应用，有机硅材料，2023, 37 (1), 25 14. 倪蓓波，汪海风，邹磊磊，张伟成，朱虹霖，林亿超,王鑫，杜卓平，田云玲，有机硅烷氧基低聚物的合成及在硅橡胶中应用研究，有机硅材料，2025, 3 (4), 47 15. Lei Guo, Dingli Xia, Yaping Wang, Shipeng Ding, Junting Xu, Yutian Zhu and Binyang Du；Fabrication of poly(4-vinylpyridine)-b-polystyrene-b- poly(4-vinylpyridine) triblock copolymer particles via three-dimensional soft conﬁned self-assembly/Polym. Chem；2024, 15, 30 |
| 主要完成人 | 汪海风，排名1，正高级工程师，浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 杜滨阳，排名2，教授，浙江大学 王 鑫，排名3，副高级工程师，浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 郭兴忠，排名4，教授，浙江大学 邹磊磊，排名5，副高级工程师，浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 单加琪，排名6，助理研究员，浙江大学 张伟成，排名7，工程师，浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 范金钊，排名8，助理工程师，浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 姜 凯，排名9，助理工程师，浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 |
| 主要完成单位 | 1. 单位名称：浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 2. 单位名称：浙江大学 |
| 提名单位 | 衢州市人民政府 |
| 提名意见 | 该成果聚焦耐撕裂抗菌加成型医用液体胶硅橡胶高附加值产品，突破硅橡胶原料除杂脱挥、复合抗菌剂设计、无机增强剂补强、多组分功能助剂复配等关键技术，取得了一系列原创性成果： 1. 研发了高纯度八甲基环四硅氧烷制备技术和低羟值残留乙烯基硅油合成技术，实现了医用液体硅橡胶原料高纯度目标要求，并有效解决了乙烯基硅油与白炭黑交联易导致液体胶结构化、粘度高、不利于加工等难题； 2. 开发了银系纳米氧化锌复合抗菌剂制备技术，实现了复合抗菌粉体具有氧化锌和Ag分散均匀，结构稳定，不导致液体硅橡胶发黄和铂金催化剂“中毒”等特征，显著提升了医用液体硅橡胶抗菌性能； 3. 开发了耐撕裂抗菌加成型医用液体硅橡胶制备技术，探明了液体硅橡胶不同原料配伍、工艺优化对其性能影响关系，实现了加成型医用液体硅橡胶撕裂强度大于40 kN/m，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等抑制率大于99%，同时满足《硅橡胶外科植入物通用要求》（YY/T 0334-2022）和生物相容性（ISO 10993）等标准要求。 4. 开发了医用液体硅橡胶表面亲水改性、自粘结、耐老化等关键技术，解决了医用液体硅橡胶在应用过程中易导致凝血，与其它医疗器械粘结性差，在高温高压或紫外消毒环境中易老化等难题，拓展了医用液体硅橡胶应用领域。 该成果共获得授权发明专利4项，实用新型专利1项，代表性论文8篇，企业标准7项，团体标准2项和行业标准及国家标准各1项。该成果产品获2项“浙江省工业新产品”称号，其耐撕裂、抗菌、生物相容性等性能达到国际先进水平，已实现在导尿管、喉管等医疗制品中应用，经济社会效益显著，发展前景广阔。我单位认真审阅了该提名书及附件材料，确认全部材料真实有效，有关内容符合浙江省科学技术奖提名。 |